# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

**« ГИДРО-C (УР) Ремонтная »**

**ТУ 5745 – 001 - 48526029 – 2012**

Партия №

Дата отгрузки:

1. Водонепроницаемость, МПа 0,6

2. Предел прочности, Мпа,

при сжатии в возрасте:

28 суток: 40

3. Предел прочности при изгибе, Мпа,

в возрасте:

28 суток: 6

4. Предел прочности на отрыв, МПа 2,4

Срок хранения со дня отгрузки 6 месяцев.

Хранение в сухом месте.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, дом 14**