# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

**« ГИДРО-С 22 Расширяющаяся »**

**ТУ 5745-001-51051134-2005**

Партия №

Дата отгрузки:

1. ОК смеси 16,2

2. Предел прочности, Мпа,

 при сжатии в возрасте:

 7 суток : 22

 28 суток: 40

3. Линейное расширение, %

 в возрасте 28 суток:

 не менее 0,06

 не более 0,83

4. Сроки схватывания, час

 начало, не ранее 1,0

 окончание, не позднее 6,0

Срок хранения со дня отгрузки 6 месяцев.

Хранение в сухом месте.

Примечание: Рекомендуется влажный уход поверхности в течение 3-7 суток.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, дом 14**