# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

**« ГИДРО C 33 »**

**ТУ 5745-001-51051134-2005**

Партия №

Дата отгрузки:

1. ОК смеси 16,2

2. Предел прочности, Мпа,

при сжатии в возрасте:

7 суток: 27,2

28 суток: 48,1

3. Прочность при изгибе, Мпа,

в возрасте:

7 суток: 5,2

28 суток: 6,4

4. Водотвердое отношение 0,12-0,13

5. Водонепроницаемость,

АТМ, не менее 8,0

Срок хранения со дня отгрузки 6 месяцев.

Хранение в сухом месте.

Примечание: Рекомендуется влажный уход поверхности в течение 7 суток.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, дом 14**