# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

**« ГИДРО С 66 »**

**ТУ 5745-001-51051134-2005**

Партия №

Дата отгрузки:

1. ОК смеси 16.2

2. Предел прочности, Мпа,

при сжатии в возрасте:

3 суток: 32

28 суток: 67

3. Прочность при изгибе, Мпа,

в возрасте:

3 суток: 4.8

28 суток: 7.2

4. Водотвердое отношение 0.12-0.13

5. Водонепроницаемость,

Мпа, не менее 1.0

Срок хранения со дня отгрузки 6 месяцев.

Хранение в сухом месте.

Примечание: Рекомендуется влажный уход поверхности в течение 7 суток.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, дом 14**