# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

**« ГИДРО С Пенетрит »**

**ТУ 5745 - 009 - 52478254 - 2003**

Партия №

Дата отгрузки:

1. Водонепроницаемость, W 10

2. Предел прочности, Мпа,

при сжатии в возрасте:

28 суток: 32,5

3. Предел прочности при изгибе, Мпа,

в возрасте:

28 суток: 8,0

4. Предел прочности на отрыв, МПа 2,8

Срок хранения со дня отгрузки 6 месяцев.

Хранение в сухом месте.

Примечание: Рекомендуется влажный уход поверхности в течение 3-7 суток.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, дом 14**